Приложение

| Институт | Физико-технологический |
| --- | --- |
| Направление (код, наименование) | 22.03.01 |
| Образовательная программа (Магистерская программа) | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов в атомной энергетике) |
| Описание образовательной программы | Подготовка бакалавра в области в области современных методов, способов и средств получения и исследования свойств материалов, а также создания, внедрения и эксплуатации промышленных производств материалов и изделий из них. Материаловедение это область науки и техники, которая устанавливает связь между составом, структурой и свойствами материалов, закономерности изменения этих свойств при тепловых, химических, механических, электрических и других воздействиях. Непосредственно с материаловедением связана такая область науки и техники как технология получения материалов, поскольку материалы одного и того же химического состава, полученные с использованием различных технологий, как правило, обладают различными свойствами. В рамках этой специальности изучается химические, физико-химические и физические закономерности, характерные для конкретной технологии с целью создания энерго-, ресурсосберегающих, экологически безопасных производств материалов, обладающих высоким качеством продукции и низкой себестоимостью. В настоящее время имеется острая необходимость в кадрах высокой квалификации, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в области исследования и прогнозирования свойств сложных по составу материалов, современных методов получения материалов, способных на научной основе совершенствовать существующие технологии и создавать новые. Основные направления подготовки бакалавров: изучение физико-химических основ технологии получения материалов, исследования свойств материалов, выявление закономерностей «состав-структура-свойство», моделирование и оптимизация технологических процессов. |

| № пп | Наименования модулей | Аннотации модулей |
| --- | --- | --- |
|  | Модули |  |
|  | Базовая часть |  |
|  | Мировоззренческие основы профессиональной деятельности | В модуль входят дисциплины: «История» и «Философия». Дисциплина «История России» предполагает расширить и систематизировать на новом, более высоком, уровне исторические знания, полученные в общеобразовательной школе по истории России; познакомить с основными историческими школами; воспитывать в студентах дух толерантности, ценить духовные и нравственные ценности предыдущих поколений. Знание основ истории России способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в историческом процессе и способами выработки и формулирования ценностного отношения к историческому прошлому. Дисциплина «Философия» предполагает знакомство студентов с актуальными проблемами развития философского знания, соединяет классические и современные концепции. В систематической форме дается представление о фундаментальной проблематике философии как особого культурного образования, как формы теоретического осмысления бытия человека в мире. Демонстрируется взаимосвязь философии с другими сферами человеческой деятельности, раскрываются мировоззренческие и методологические функции философии в современном обществе. Формируются основы культуры мышления студента. Последовательно раскрывается антропологическая составляющая философского знания. Актуализируются проблемы формирования индивидуальности и личности будущего специалиста, значимость этических проблем. Обсуждаются тенденции развития техногенной цивилизации, философские проблемы науки и техники, антропологические практики повседневности. Уделяется внимание традициям русской философии и проблемам исторического самосознания. |
|  | Основы иноязычной профессиональной коммуникации | В модуль входят дисциплина «Иностранный язык».. Дисциплина «Иностранный язык» формирует у учащегося практические навыки различных видов речевой деятельности: устной речи, чтения и письма, целенаправленно применять базовые знания иностранного языка в профессиональной деятельности. Программой также предусмотрено изучение специальной лексики и ознакомление с различными видами деловой корреспонденции. |
|  | Научно-фундаменталь-ные основы профессио-нальной деятельности | В модуль входят дисциплины: Математика, Физика. Дисциплина «Математика» посвящена изучению основ высшей математик и дает возможность студентам знакомиться с основными моделями высшей математики, используемыми методами и алгоритмами, с целью формирования естественнонаучного и математического мышления, а также формирует умений практического использования методов и алгоритмов «Дифференциального и интегрального исчисления», «Теории функций нескольких переменных», «Теории рядов», «Дифференциальных уравнений», «Теории поля» и вычисления производных и частных производных, интегралов по любой геометрической фигуре, решения дифференциальных уравнений. Дисциплина «Физика» составляет основу подготовки инженеров - специалистов, являясь фундаментальной базой успешной деятельности инженера любого профиля, и совместно с дисциплиной «Математика», формирует научное мировоззрение, владение физико-математическим аппаратом, методами физических исследований с целью успешного освоения специальных дисциплин. Интегрирование знаний о природе материи и физических законов в смежные науки позволяет студенту рациональнее и эффективнее использовать полученные в ходе обучения компетенции для решения профессиональных задач. Дисциплина посвящена изучению разделов «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество», «Магнетизм», «Элементы статистической физики», «Электромагнитные явления», «Колебания и волны. Волновая оптика», «Корпускулярно- волновой дуализм», «Элементы ядерной физики», «Элементы квантовой физики». Учебный процесс по дисциплине включает лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу студента. Физический практикум по дисциплине охватывает все вышеперечисленные разделы физики. |
|  | Спецразделы математики и физики | В модуль входят дисциплины: Дополнительные главы математики, Дополнительные главы физики Дисциплина "Дополнительные главы математики" изучает теорию пределов, дифференциальное и интегральное исчисление, исследование функции одной переменной (сокращенно ФОП). Она позволяет овладеть понятийным аппаратом и современным языком математики, создает фундамент общеинженерной и специальной подготовленности бакалавра. Обучение студентов дисциплине ведется с применением современных образовательных технологий, форм и методов обучения. На занятиях используются IT-технологии. Дисциплина «Дополнительные главы физики» посвящена изучению основных физических явлений, понятий и законов. Она включает в себя нерелятивистскую и релятивистскую механику, молекулярную физику и термодинамику, электростатику, магнитостатику, электромагнетизм, теорию колебаний и волн, волновую оптику; квантовую оптику, физические основы квантовой механики, физику атома, ядерную физику, акустику и фотометрию; а также физический практикум, охватывающий все вышеперечисленные разделы физики. В ее рамках рассматриваются макро- и микроскопические подходы, динамический и статистический методы, прикладные и фундаментальные аспекты физических явлений и их основные практические приложения. |
|  | Химия | В модуль входят дисциплины: Общая и неорганическая химия Органическая химия. Дисциплина «Общая и неорганическая химия» посвящена изучению теоретических положений общей химии, основных свойств химических элементов и их соединений, включая редкие, рассеянные и радиоактивные элементы. Особое внимание уделяется практическому применению знаний химии в решении конкретных задач: проведение расчетов с использованием химических законов и справочных данных, качественный анализ смесей ионов в растворах, методы разделения ионов, технологические схемы извлечения металлов из руд, методы получения особо чистых веществ. Дисциплина «Органическая химия» является одной из важнейших составляющих обучения бакалавров и посвящена изучению строения и свойств важнейших классов органических соединений и основных типов механизмов химических реакций в органической химии. На лекционных занятиях приводятся современные данные по фундаментальным и прикладным аспектам изучаемых соединений. В рамках курса осуществляется текущий тестовый контроль знаний. В ходе лабораторного практикума отрабатываются важнейшие синтетические приемы, и осуществляется синтез некоторых классов органических соединений. |
|  | Информационные технологии и элементы конструирования | В модуль входят дисциплины: Инженерная и компьютерная графика, Информатика и пакеты прикладных программ. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к числу математических и естественнонаучных дисциплин и является первой ступенью обучения студентов основным правилам выполнения и оформления конструкторской документации. Полное овладение чертежом и производственными документами, приобретение устойчивых навыков в черчении достигается в результате усвоения всего комплекса технических и специальных дисциплин, подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования. Дисциплина «Информатика и пакеты прикладных программ» предоставляет студентам знания по теоретическим основам информатики и обеспечивает базовую подготовку студентов в области применения персональных компьютеров для решения повседневных учебных и профессиональных задач. Задачами дисциплины являются освоение теории и современных методов обработки и передачи информации. Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию |
|  | Физическая и коллоидная химия | В модуль входят дисциплины: Физическая и коллоидная химия. Курс «Физическая и коллоидная химия» является теоретической базой всех физико-химических дисциплин. В этом курсе рассматриваются общие закономерности химических процессов и химической энергии. Изучение физической химии сопряжено со значительными трудностями, связанными с теоретическим характером предмета, с необходимостью знаний основ физики, общей химии и математики. Это способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний. В материаловедении широко пользуются физико-химическими закономерностями и методами для разрешения общих и конкретных проблем, стоящих перед ними. |
|  | Инженерное проектирование | В модуль входят дисциплины: Техническая механика, Электротехника и промышленная электроника. Содержанием дисциплины «Техническая механика» являются основы теоретической механики и сопротивления материалов. Рассматриваются вопросы статики твердого тела, равновесия системы тел, трения в кинематических парах, кинематики и динамики точки и твердого тела, общих методы расчета элементов конструкций и деталей на прочность и жесткость при различных видах деформаций. Практические навыки закрепляются при выполнении курсового проекта. Дисциплина «Электротехника и промышленная электроника» посвящена изучению основных понятий и законов электротехники и электроснабжения, необходимых для решения широкого круга инженерных задач. Рассматриваются основные виды электротехнических цепей, электромагнитные устройства и электрические машины, основные виды полупроводниковых приборов, источников вторичного электропитания, усилители, импульсные и логические устройства. В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с теоретическими основами электротехники, осваивают методы и приобретают практические навыки расчета и анализа электрических цепей, изучают особенности и режимы работы электрических цепей синусоидального тока, знакомятся с практическим использованием свойств электрической цепи синусоидального тока, со способами создания режимов эффективной и рациональной их эксплуатации, изучают принципы работы и свойства электротехнических устройств, их характеристики и практическое использование, решают задачи выбора электротехнических устройств и определения их характеристик по паспортным данным, выполняют и приобретают навыки анализа характеристик электротехнических устройств для решения технологических задач. |
|  | Техносферная безопасность | В модуль входят дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Экология. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются опасные и вредные факторы системы «Человек – Среда обитания», методы анализа антропогенных опасностей, научные и организационные основы защиты окружающей среды и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Изучаются основные их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них. На основании современной нормативной, базы рассмотрены требования по охране труда и технике безопасности, идентифицированы опасности и вредности в производственной сфере, предложены основные методы и средства защиты. Формируется у студентов представление о профессиональной культуре безопасности. Дисциплина «Экология» преподается с целью становления у студентов экологизированного естественнонаучного мировоззрения и приобретения на его основе навыков ориентационной, аналитической и технологической деятельности, согласующейся с концепцией устойчивого развития, принятой на международном уровне. Изучение экологии как междисциплинарной области знаний об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе, создает условия для интеграции содержания прочих дисциплин данного цикла в процесс выявления механизмов самоорганизации экосистем, анализа причин возникновения экологических проблем с точки зрения частных наук, а также обеспечивает логическую взаимосвязь между дисциплинами общенаучного и профессионального цикла. |
|  | Физическая культура и спорт | В модуль входят дисциплины: Прикладная физическая культура, Физическая культура. Курс «Прикладная физическая культура» состоит в основном из практических занятий. Содержание дисциплины направлено на сохранение и укрепление здоровья, благоприятного психофизического состояния человека, подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Для этого используются активные методы обучения: тренинги, практические занятия, игровые методы. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, направленной на поиск и применение информации по совершенствованию физической культуры и здорового образа жизни. Дисциплина «Физическая культура» посвящена изучению закономерностей, принципов, содержания, средств, методов и форм физкультурно-спортивной деятельности по физическому совершенствованию людей, и формированию у студентов способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. |
|  | Вариативная часть |  |
|  | Технологии и оборудование производства материалов | В модуль входят дисциплины: Физико-химические основы технологии материалов, Технология и оборудование производства материалов и покрытий, Системы управления технологическими процессами, Методы моделирования и оптимизации, Метрология, стандартизация и сертификация. Дисциплина «Физико-химические основы технологии материалов» посвящена изучению фундаментальных теоретических основ современных технологий производства материалов и изделий из них для атомной энергетики. Излагаются основы технологий, базирующихся на научных методах реализации физико-химических процессов и явлений, протекающих в объеме и поверхностных слоях материалов, компонентов, композиций, заготовок и изделий при различных внешних воздействиях. Рассматриваются традиционные и новые наукоемкие технологии производства материалов и изделий из них для атомной энергетики, принципы, лежащие в основе конструкций технологического оборудования для основных процессов производства материалов, возможности обеспечить научно-технический прогресс и устойчивое развитие промышленности за счет внедрения новых интенсивных и энергосберегающих технологий для получения высококачественных материалов повышенной эксплуатационной надежности. Изучаемый курс является важной учебной дисциплиной, освоение которой позволит будущему бакалавру в полной мере совместить приобретенные теоретические знания с практическими навыками, а правильное понимание явлений и закономерностей, изучаемых в этом курсе, даст более глубокие знания об окружающем мире. Дисциплина «Технология и оборудование производства материалов и покрытий» посвящена изучению современных технологий материалов и покрытий как основы материального производства, базирующегося на научных методах реализации физико-химических процессов и явлений, протекающих в объеме и поверхностных слоях материалов, компонентов, композиций, заготовок и изделий при различных внешних воздействиях. Рассматриваются традиционные и новые наукоемкие технологии производства, обработки и соединения основных типов металлических, неорганических неметаллических материалов, технологии получения покрытий. Здесь же рассматриваются новое высокоэффективное оборудование для получения материалов, последующей обработки. Дисциплина "Методы моделирования и оптимизации" посвящена распространению математических методов оптимизации к исследованию, моделированию химико-технологичеких систем. Содержит описание аналитических методов и теоретическое обоснование численных методов оптимизации скалярной функции векторного аргумента. Особое внимание уделяется изучению процесса функционирования алгоритмов численной минимизации, в том числе и симплекс – метода решения задачи линейного программирования. Лабораторный практикум предназначен для проведения сравнительного анализа изучаемых алгоритмов с применением программных продуктов, разработанных на кафедре. Перед лабораторной работой предусмотрено работой изучение теоретического материала по теме работы. Студенты получают и выполняют индивидуальные задания. Разработанные программные продукты позволяют осуществлять самопроверку ими этих заданий. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» посвящена изучению основ метрологии и технического регулирования. В курсе рассматриваются понятия метрологии, ее научные и прикладные аспекты. Приводятся основы техники измерений. Раскрываются характеристики средств измерений, методы достижения единства измерений и метрологического обеспечения. Рассматриваются электрические методы измерения физических величин и принципы обработки результатов измерений. Излагаются основы технического регулирования, стандартизации и сертификации. |
|  | Основы ядерной физики и радиохимии | В модуль входят дисциплины: Атомная и ядерная физика, Радиохимия. Дисциплина «Атомная и ядерная физика» посвящена изучению внутриатомных процессов. Главное внимание уделяется выяснению физического смысла основных понятий и законов атомной физики, установлению границ применимости этих законов, развитию у студентов навыков физического мышлению, умению ставить и решать конкретные задачи. Курс рассчитан на 2 семестра: в первом – теоретическое обучение, во втором студенты проходят практикум в лаборатории атомной физики, приобретая ценные практические навыки постановки физических измерений, обработки и анализа результатов измерений. Дисциплина «Радиохимия» посвящена изучению физико-химических аспектов ядерных технологий на примере анализа работы ядерного реактора, химии горячих атомов и радиационной химии. Прививает навыки практической работы с закрытыми и открытыми источниками ионизирующих излучений в соответствии с нормами радиационной безопасности. |
|  | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | В модуль входят дисциплины: Основы экономики и управления производством, Правовое обеспечение технологической деятельности. Дисциплина «Основы экономики и управления производством» преподается с целью формирования у бакалавров экономического мышления, комплекса знаний, навыков в области экономики и управления производством, системного взгляда на динамично изменяющиеся условия осуществления процессов управления. Дисциплина посвящена изучению предприятия как субъекта рыночной экономики, материально-технических основ производства, производительности и эффективности труда, оплаты труда, себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, ценовой политики предприятия и методологии рыночного ценообразования, изучению основных функций управления. Дисциплина «Правовое обеспечение технологической деятельности» посвящена изучению основ системы права в России, о правовых нормах, регламентирующих предпринимательскую деятельность в технологической сфере. Особое внимание в дисциплине уделено рассмотрению основ законодательства в сфере интеллектуальной собственности, как важнейшего инструмента повышения конкурентоспособности инновационных компаний. |
|  | Физико-химические методы анализа материалов | В модуль входят дисциплины: Аналитическая химия, Методы исследования материалов. Дисциплина «Аналитическая химия» является одной из базисных при подготовке специалистов в области материаловедения. Дисциплина включает в себя изучение как классических (химических), так и инструментальных (физико-химических) методов анализа веществ. В материаловедении объектами анализа являются, в первую очередь, металлы и сплавы, редкие металлы и керамические материалы. Лабораторные занятия по физико-химическим методам анализа будут проводиться в специализированных аудиториях, оснащенных современным оборудованием (фотоэлектроколориметры, атомно-абсорбционные спектрометры, спектрографы, потенциометры, кулонометры, амперметры). Дисциплина «Методы исследования материалов» посвящена принципам и методам идентификации и определения состава веществ и материалов. Основное внимание уделяется рассмотрению теоретических основ химических методов анализа и ряда физико-химических (электрохимических, методов молекулярной спектрометрии, хромотографии), опрелению границы их применимости, изучению методов контроля химического состава различных материалов в соответствии с требованиями современного производства и экологии. |
|  | Основы материаловедения | В модуль входят дисциплины: Общее материаловедение, Взаимодействие излучения с материалами, Прикладное материаловедение, Термическая обработка материалов, Сопротивление материалов, Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. Дисциплина «Общее материаловедение» посвящена изучению строения и физико-химических свойств твёрдых материалов в зависимости от их состава и структуры. Она сформировалось на стыке физики твёрдого тела, металловедения и химии. Рассматриваются вопросы разработки новых высокоэффективных материалов, технологии их получения и последующей обработки. Также приобретаются практические навыки проектирования рациональных и конкурентноспособных изделий и их производства. Дисциплина служит базой для изучения многих специальных дисциплин. Изучение дисциплины способствует развитию у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний о современных материалах. Дисциплина «Взаимодействие излучения с материалами» дает знания студентам о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире. Основное внимание уделяется рассмотрению прохождения тяжелых и легких заряженных частиц через вещество, взаимодействию нейтронов с веществом, образованию дефектов при облучении материалов, механизмов передачи энергии нейтронами и протонами ядрам облучаемых материалов, образованию радиационных дефектов и их влияние на механические и электрофизические свойства материалов. Дисциплина «Прикладное материаловедение» посвящена изучению строения и физико-химических свойств разнообразных материалов: цветных, тугоплавких, благородных и редких металлов и сплавов на их основе, неметаллических материалов, таких как стекла, полимеры, резина, древесина, углеродные соединения, а также керамических материалов, порошковых и композиционных, аморфных и нанокристаллических. Здесь же рассматриваются вопросы разработки новых высокоэффективных материалов, технологии их получения, последующей обработки, отмечаются их достоинства и недостатки материалов, области применения и перспективы развития. Задачей дисциплины является: приобретение практических навыков выбора конкурентоспособных материалов и изделий, умение прогнозировать надежность и долговечность материалов в условиях эксплуатации, умение владеть методиками определения физических и механических характеристик материалов, умение применять полученные знания при разработке новых материалов и технологий их получения и обработки. Дисциплина посвящена изучению теоретических основ термической обработки различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. В ней также рассматриваются основные закономерности фазообразования, техники и технологии термической и химико-термической обработки сталей и сплавов на базе современных представлений науки о материалах. Кратко анализируются основные операции термической и химико-термической обработки материалов наиболее часто применяющихся в машиностроении. Дисциплина «Сопротивление материалов» формирует систему знаний о методах расчета определимых и статически неопределимых стержневых и простейших упругих систем на прочность, жесткость и устойчивость при действии постоянных и переменных во времени нагрузок. С необходимой полнотой рассмотрена методика расчета статически неопределимых стержневых систем методами сил, перемещений и конечных элементов, в том числе с применением матричных методов и ЭВМ. Даются основы расчета пластин и оболочек строительных, машиностроительных, теплоэнергетических и химических конструкций. Дисциплина «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» направлена на приобретение студентами представлений об основах современного материаловедения, о процессах, протекающих при коррозионном разрушении металлов и сплавов. Целью данной дисциплины является сформировать у студентов знания о механизмах коррозионных процессов для обоснованного выбора методов защиты конструкций от коррозионного разрушения, об оценке и возможности классификации коррозионных процессов по результатам коррозионных исследований и об организации противокоррозионных мероприятий, призванных снизить потери металлов от коррозии. |
|  | Структура и свойства материалов | В модуль входят дисциплины: Кристаллография, Механические свойства материалов, Физические свойства материалов. В курсе «Кристаллография» рассматриваются основные законы и понятия по кристаллографии. Основное внимание уделяется законам геометрической кристаллографии – закону симметрии, закону рациональности двойных отношений параметров; определению простых и комбинационных форм кристаллов, выбору кристаллографической системы координат; определению математического обозна-чения граней, рёбер, простых форм. Рассматривается строение кристаллов, влияние структуры на их внешнюю форму и физические свойства; основные мотивы построения структур – каркасные, листовые, ленточные, цепочечные, с изолированными группами атомов; принципы кристаллохимической классификации минералов. Практические занятия способствуют закреплению у студентов теоретического материала и приобретению навыков работы с моделями кристаллов и образцами минералов при описании их свойств и диагностике. Дисциплина «Механические свойства материалов» посвящена изучению закономерностей формирования, определения и практического использования механических свойств материалов. Особое внимание уделяется вопросам взаимосвязи между структурой материалов и конкретным проявлением механических свойств. При этом учитываются синергетические представления о закономерностях формирования структуры металлов и ее трансформации в процессе деформирования. Рассматриваются основные моменты инструментального определения механических свойств, способов обработки и представления результатов эксперимента, а также вариантов их использования на практике в виде стандартных, служебных и технологических свойств. Подробно изучаются методики определения и использования стандартных механических свойств. Курс «Физические свойства материалов» относится к дисциплинам, изучаемым в четвертом семестре, когда студенты достаточно владеют теоретическими знаниями, полученными при изучении физики, химии, математики и имеют практические навыки, необходимые для выполнения лабораторных работ. Для решения множества различных прикладных инженерных задач материаловедения и технологии материалов необходимо освоение основных понятий и закономерностей явлений диффузии, теплопереноса. Для этого требуется знание таких свойств материалов как, теплоемкость, теплопроводности, плотность, термическое расширение. В курсе также изучаются электрические и магнитные свойства материалов. |
|  | Модули по выбору студента |  |
|  | Современные и перспективные материалы | В модуль входят дисциплины: Композиционные и функциональные материалы, Материалы атомной энергетики, Наноматериалы, Спецпрактикум Дисциплина «Композиционные и функциональные материалы» изучают общие сведения о композиционных и функциональных материалах: их классификация, теоретические принципы проектирования, включая физико-химические особенности подбора компонентов, механизмы упрочнения и разрушения материалов, а так же теоретические и технологические аспекты получения. Рассматриваются основные свойства композиционных и функциональных материалов на основе металлов керамики и органических соединений. В дисциплине «Материалы атомной энергетики» рассматриваются ядерные топливные материалы, применяемые в различных ядерных реакторах, включая металлическое урановое и плутониевое топливо, диоксидное урановое и смешанное уран-плутониевое топливо, нитридное урановое и смешанное уран-плутониевое топливо. Подробно рассматриваются структурно-фазовые состояния материалов, свойства и применение, состав ядерного топлива и его классификация, представление и оценки выгорания и энергонапряженности ядерного топлива, условия работы топливных материалов в ядерных реакторах и требования, предъявляемые к ядерному топливу. Рассмотрены оксидное нитридное и карбидное ядерное топливо, технология получения, физико-химические свойства. Особое внимание обращается на взаимосвязь технологии получения, состава, строения и свойств ядерных топливных материалов. Рассмотрены технологические схемы получения металлического урана и плутония, оксидных и нитридных ядерных топливных материалов, термодинамика, кинетика и механизм основных технологических операций, физико-химические основы процессов. Рассмотрены технологии получения и физико-химические свойства функциональных и конструкционных материалов. Дисциплина «Наноматериалы» – это одно из наиболее важных направлений научных и технологических исследований, которое приобрело в последние годы грандиозный размах и с которым связаны надежды технического прогресса. Это направление рассматривается как основа новой промышленной революции. Знание технологических основ получения наноматериалов и изделий на их основе, физико-химической классификации нанотехнологий и их достижений является необходимым условием расширения научно-технического кругозора, важным условием эффективного усвоения большинства технологических дисциплин профессионального цикла, стимулом к разработке и внедрению новых процессов и материалов. При изучении данной дисциплины акцентируется внимание на перспективности и важности получения и исследования свойств наноматериалов, в создании новых функциональных элементов различного назначения в развитии общетехнического прогресса. Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны владеть основами высшей математики, общей физики и физической химии твердого тела в объеме вузовской программы, а также иметь твердые знания по неорганической, физической, коллоидной, аналитической, квантовой химии. Спецпрактикум посвящен получению нанопористых и нанотубулярных слоев оксидов металлов методом анодного окисления, синтезу углеродных нанотрубок методом каталитического пиролиза этанола на различных типах катализаторов, а также получению наноразмерной керамики на основе оксида алюминия. Подробно рассматриваются современные технологические подходы, позволяющие формировать компакты наноструктурных материалов на основе широкозонных оксидов с заданными функциональными свойствами. Применяются на практике методы электронной микроскопии и люминесцентной спектроскопии при диагностике синтезированных наноматериалов. |
|  | Материалы и методы их исследования | В модуль входят дисциплины: Спецглавы физики твердого тела, Защитные покрытия, Физические принципы создания новых материалов, Научно-исследовательская работа студентов. Дисциплина «Спецглавы физики твердого тела» основана на фундаментальных законах физики твердого тела в том числе: описания структуры идеальных кристаллов, электронных состояний, электрических и когезионных свойств, динамики кристаллической решетки, явлений переноса в кристаллах, дефектообразовании и диффузионных процессов, механических свойств реальных кристаллов. Полученные в рамках дисциплины могут быть в дальнейшем применены для решения материаловедческих задач атомной энергетики и технологии. В курсе «Защитные покрытия» рассматриваются особенности гальванических, диффузных, специальных и композиционных покрытий поверхностей деталей, покрытий, осаждаемых в парогазовой фазе, плазменное и детонационное напыление покрытий, лакокрасочные покрытия, пластмассовые покрытия и особенности наплавных покрытий. Изучаются общие характеристики каждого метода обработки, сущность происходящих в зоне обработки явлений, обрабатываемые материалы, оборудование, используемое при обработке. Рассматриваются электрические, физические, механические и химические характеристики процесса, а также выходные технологические характеристики каждого метода обработки: производительность процессов обработки, точность обработки и качество получаемой поверхности детали. Дисциплина «Физические принципы создания новых материалов» включает в себя разделы: общие принципы выбора материалов; основные свойства материалов, технологий их производства; основные механизмы упрочнения и достижения необходимых характеристик применительно к требованиям, предъявляемым в атомной энергетике. В зависимости от назначения и условий применения в составе изделий выбираемые материалы должны соответствовать по уровню основных характеристик тем требованиям, которые заложены в технической документации на их производство. Возможность получения требуемых характеристик может быть реализована только в материалах заданного химического состава и при соответствующей технологии их производства. Изучение курса сопряжено со значительными трудностями, связанными с теоретическим характером предмета, с необходимостью знаний основ химии, физики, математики, механики. Дисциплина «Физические принципы создания новых материалов» является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний. Правильное понимание подходов, явлений и закономерностей, изучаемых в курсе «Физические принципы создания новых материалов», несомненно, дает более глубокие знания об окружающем мире. Дисциплина «Научно-исследовательская работа студентов» направлена на систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний магистрантов, формирование у них навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, проведения экспериментов и обработки и представления их результатов. Трудность для студентов может представлять необходимость решения нестандартных задач и самостоятельный характер работы. |
|  | Майноры | Майнор1, Майнор2 |
|  | Факультативы |  |
|  | Высокотемпературные материалы | В модуль входят дисциплина Высокотемпературные материалы. Дисциплина посвящена изучению свойств и технологии получения материалов, предназначенных для работы при высоких температурах, в условиях резких перепадов температур и воздействия агрессивных сред. Это прежде всего материалы на основе тугоплавких металлов, оксидов, карбидов, боридов, силицидов переходных металлов и их композиции. |
|  | Практики, в том числе научно-исследовательская работа |  |
|  | Учебная | Учебная практика проводится с целью закрепление знаний, полученных во время аудиторных занятий в университете и подготовка студентов для дальнейшего изучения теоретических и специальных дисциплин, а также приобретение общекультурных и профессиональных компетенций. При этом студент бакалавриата должен владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, а также навыками использования принципов и методик комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их производства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификационные испытания; уметь использовать на практике современные представления наук о материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, взаимодействии материалов с окружающей средой, электромагнитным излучением и потоками частиц. |
|  | Производственная | Производственная практика предназначена для закрепления и углубления знаний, полученных в институте по специальным дисциплинам, а также для приобретения навыков руководителя и организатора производства. Во время прохождения практики студент постоянно работает на одном из рабочих мест производства продуктов, выпускаемых на предприятии, учится работать с людьми. Программа практики дополняется индивидуальными заданиями каждому студенту. |
|  | Преддипломная | Цель преддипломной практики — приобретение студентами опыта исследований актуальной научной проблемы или решения реальной инженерной задачи по теме дипломной работы. Основными задачами преддипломной практики являются: приобретение опыта в профессиональной деятельности, подготовка студента к решению технологических или научно-исследовательских задач, а также подбор необходимых материалов и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; овладение навыками работы на производстве или в научно-исследовательской организации; закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологических процессов, проектирования нового оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ. |
|  | Государственная итоговая аттестация | В модуль Государственная итоговая аттестация входят Междисциплинарный государственный экзамен и Подготовка выпускной квалификационной работы. Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям, заявленным во ФГОС и в паспорте ООП ВПО. Итоговая государственная аттестация включает итоговый междисциплинарный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы и устанавливает уровень соответствия результатов обучения (общекультурных и профессиональных компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к результатам освоения ООП, заявленным во ФГОС и паспорте ООП ВПО по соответствующему направлению подготовки. |

Руководитель ОП  								Н.В.Обабков